Классификация  минералов.

Минералом называется всякое встречающееся в земной коре природное однородное тело, имеющее более или менее постоянный химический состав и определенные физические свойства.

| По происхождению | Первичные | Входят в состав магматических пород. В процессе выветривания разрушаются механически (дробятся), но не изменяют химический состав | Кварц, полевой шпат, слюда, магнетит, гематит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вторичные | Образовались в результате выветривания первичных минералов и изменения их химического состава | Каолинит, гидрослюды, монтмориллонит |  |
| По химическому составу. | Простые вещества | Состоят из одного химического элемента, самородные | Металлы | Медь, железо, золото, платина | Cu, Fe, Au, Pt |
|  |  |  | Неметаллы | Сера, графит, алмаз | S, C, C |
|  | Сульфиды | Соединения железа, меди, свинца с серой. Образуются из расплавленной магмы, под действием гидротермальных процессов. На поверхности в процессе выветривания образуют серную кислоту. | Соединения железа | Пирит | FeS. |
|  |  |  | Соединения железа и меди | Халькопирит | FeCuS2 |
|  |  |  | Соединения свинца | Галенит или свинцовый блеск | PbS |
|  | Кислородные соединения | Оксиды | Соединения химических элементов с кислородом. | Оксиды кремния | Кварц | SiO2 |
|  |  |  |  | Оксиды железа | Гематит Магнетит | Fe2O3 ; Fe3O4 |
|  |  | Гидроокислы | Соединения химических элементов с кислородом и водой | Гидроокислы кремния | Опал | SiO2 |
|  |  |  |  | Гидроокислы железа | Лимонит | 2Fe2O3 * 3H2O |
|  |  |  |  | Гидроокислы алюминия | Боксит | Al2O *2H2O |
|  |  | Карбонаты | Соли угольной кислоты | Соли кальция | Кальцит | СаСО3 |
|  |  |  |  | Соли железа | Сидерит (железный шпат) | Fe СО3 |
|  |  |  |  | Соли магния | Магнезит | MgCO3 |
|  |  |  |  | Соли кальция и магния | Доломит | СаМg(СО3 )2 |
|  |  | Сульфаты | Соли серной кислоты | Соли кальция | Гипс | CaSO4 |
|  |  | Фосфаты | Соли фосфорной кислоты | Соли кальция | Фосфорит | Са3 (Р04)2 |
|  |  |  |  |  | Апатит | фторапатит Ca5 (PO4 )3F хлорапатит Ca5(PO4)3Cl. |
|  |  |  |  | Соли железа | Вивианит | Fe3(P04)2 • 8Н20 |
|  |  | Нитраты | Соли азотной кислоты | Соли калия | Калиевая селитра | KNO3 |
|  |  |  |  | Соли натрия | Натриевая селитра | NaNO3 |
|  | Силикаты и алюмосилика-ты | Составляют 95% массы земной коры. Происхождение преимущественно маг-матическое. Характерен неметалличес-кий блеск и небольшая плотность (легкие). Они определяют все свойства почв: физические, химические. | Соединения магния, железа, и кремния | Оливин | 2(MgFe)O * SiО2 |
|  |  |  | Соединения магния, железа, калия и кремния | Полевой шпат | Ортоклаз К 2О Аl2О3 * 6 SiО2 |
|  |  |  |  | Слюда | Мусковит К2О 3Аl2О3 *6 SiО2 2H2O Биотит K(Mg,Fe)3 [Si3 Al10](OH)2. |
|  | Галогениды (галоиды) | Соли галогеноводородных кислот | Соли калия | Сильвин | KCl*NaCl |
|  |  |  | Соли натрия | Галит – каменная соль | NaCl. |
|  |  |  | Соли магния и калия | Карналлит | KCl MgCl2 *6H2O |
|  | Органические соединения | Образовались из отмерших растений и животных |  | Нефть, торф, янтарь, каменный уголь |  |

Классификация горных пород.

|  | Группа | Условия образования | Характерные особенности пород и формирующихся на них почв |
| --- | --- | --- | --- |
| По происхождению | Магмати-ческие | Образовались из расплавленной магмы | Глубинные -интрузивные | При медленном остывании магмы на большой глубине | Кристаллическое строение и отсутст-вие пористости | Гранит, сиенит, диорит, габбро, лабрадор, дунит |
|  |  |  | Излившиеся эффузивные | Магма изливалась на поверхность и быстро остывала | Некристаллические | Базальт, диабаз, андезит, липарит |
|  | Осадочные | Механические или обломочные. Образовались при механическом измельчении горных пород | Элювий | Продукты выветривания, остающиеся на месте их образования. | Обломки разного размера | Почвы, образовавшиеся на элювии обладают низким плодородием. |
|  |  |  | Делювий | Рыхлые продукты выветри-вания, переносимые времен-ными водными потоками | Мелкозем, откла-дывающийся в нижней части склонов. | Формируются плодородные почвы |
|  |  |  | Аллювий | Отложения речных постоянных водных потоков | В долинах рек | слоистость и сортированность |
|  |  |  | Озерные отложения | Медленно накапливающиеся донные отложения | На дне озер | Сапропель, ил, мергель. Характеризуются тонкой слоистостью |
|  |  |  | Болотные отложения |  |  | Торф и болотный ил |
|  |  |  | Морские отложения |  | На побережье морей | Сортированность, слоистость, содержание солей |
|  |  |  | Эоловые отложения | При переносе и отложении песчаного материала ветром | Дюны, барханы, бугры |  |
|  |  |  | Моренные отложения | Отложения ледникового периода |  |  |
|  |  |  |  | Морена бескарбонатная алюмосиликатная | Несортированные, неоднородные отложения после отступления материковых льдов | Формируются подзолистые завалуненные кислые почвы с невысоким плодородием |
|  |  |  |  | Морена карбонатная |  | Формируются богатые нейтральные или слабощелочные почвы |
|  |  |  |  | Флювиогляциальные или водно-ледниковые пески | Переносились и откладывались быстротекущими талыми водами | Песчаные и песчано-галечные отложения, не содержат валунов и карбонатов. Формируют малоплодородные , иногда заболоченные почвы |
|  |  |  |  | Покровные суглинки | На мелководных приледниковых территориях из медленнотекущих вод. | Сортированные породы однородного состава, не содержат валунов. Формируют подзолистые и дерново-подзолистые почвы. |
|  |  |  |  | Лёсс | Южнее ледниковых отложений | Однородный пылевато-суглинистый состав, карбонатность, пористость. Самая лучшая почвообразую-щая порода. |
|  |  | Химические | Возникают путем отложения вещества на дне водоемов в результате химических реакций или изменения температуры воды. | Галит, сильвин |
|  |  | Органогенные | Состоят из продуктов жизнедеятельности живых организмов или из неразложившихся остатков | Мел, известняк-ракушеч-ник, торф |
|  | Метамор-фические | Образовались из магматических в недрах земли при высоком давлении и высокой температуре. Часто приобретают сланцеватость. | Гнейсы |
|  |  | Образовались из осадочных в недрах земли при высоком давлении и высокой температуре. Часто приобретают сланцеватость. | Мраморы, глинистые сланцы |